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	广东益联电子科技有限公司



产品规格承认书

版次：A/0

	客户名称：

	产品名称：玻璃纤维套管

	产品颜色：白色

	产品规格：Φ1.0-Φ30.0

	产品型号：YLGG

	主办／日期
	梁汝君 2025.10.22
	审核／日期
	胡定强 2025.10.22


产品简介
硅树脂玻璃纤维套管是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅树脂高温处理而成。广泛用于H&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯饰、电视及电子仪器的内部线集束等绝缘保护。

产品特点

具有较好的绝缘性、柔软性；
阻燃性和曲绕性；

连续工作温度：-10℃～200℃

颜色：白色，其他颜色可定制
额定电压：1.5KV
规格尺寸(mm)
	内径(D) MM
	1.5KV壁厚(T)
	包装数量米/卷

	φ1.0+0.3-0
	0.25 ±0.05 
	200米/卷

	φ1.5+0.3-0 
	0.25 ±0.05 
	200米/卷

	φ2.0+0.3-0 
	0.35 ±0.05 
	200米/卷

	φ2.5+0.5-0 
	0.35 ±0.05 
	200米/卷

	φ3.0+0.5-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	φ3.5+0.5-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	φ4.0+0.5-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	φ4.5+0.5-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	Φ5.0+0.5-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	Φ5.5+0.5-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	Φ6.0+0.8-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	Φ7.0+0.8-0.
	0.35 ±0.05 
	100米/卷

	Φ8.0+0.8-0.
	0.35 ±0.05 
	50米/卷

	Φ9.0+1.0/-0.1
	0.40 ±0.05 
	50米/卷

	Φ10.0+1.0/-0.1
	0.40 ±0.10 
	50米/卷

	Φ12.0+1.0/-0.1
	0.40 ±0.10
	50米/卷

	Φ13.0+1.0/-0.1
	0.42 ±0.10
	50米/卷

	Φ14.0+1.0/-0.1
	0.46 ±0.10 
	50米/卷

	Φ16.0+1.0/-0.1
	0.6 2±0.10
	50米/卷

	Φ18.0+1.0/-0.1
	0.6 2±0.10
	50米/卷

	Φ20.0+1.0/-0.1
	0.7 2±0.10
	50米/卷

	Φ25.0+1.0/-0.1
	0.72±0.10
	25米/卷

	Φ30.0+1.0/-0.1
	1. 2 ±0.10
	25米/卷


性能指标
	特性项目
	特性参数
	试验方法

	外观
	表面光滑,厚度均等的被覆有机硅树脂涂膜编织纹路清晰可见
	目视

	耐温性
	265 ±2 ℃  168h ≥1/2  原电压值
	UL标准测试

	热老化
	260 ℃,72  小时, 无裂纹
	试验温度260 ℃,72小时, 取出置于常温下测试.其平均破坏不低于未老化前破坏电压值的一半，同时表面无裂纹。

	冷弯曲
	试验温度-10 ℃,1  小时无裂纹
	试验温度-10 ℃,1 小时,将测试管复绕于本规格的套管上复绕 6 圈,套管表面涂层无裂纹或剥落现象。

	水平燃烧
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≤30 秒
	以 1000 ±50Btu/ft 的火焰燃烧,将水平摆放的套管与火焰的外焰接触一次燃烧 15  秒, 连续 5次, 五次试验中的任何一次蔓延火焰不能超过30 秒自动熄灭。

	燃烧性
	VW-1
	UL1441  测试

	体积电阻率(Ω.CM)
	10 1 4 Ω.cm
	UL1441  测试

	水解稳定性
	不发粘, 不变形, 不软化
	将套管放入水中 24 小时后套管表面不发粘不变形。
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